工业炸药专用术语
 
一般术语
001 冲击波   shock wave
在介质中以超声速传播的并具有压力突然跃升然后缓慢下降特征的一种高强度压力波。
 
002 空气冲击波    air blast;air concussion
在空气中传播的冲击波。
 
003 空气冲击波集中   air blast focusing
    由于声波从空气返回到地面的折射作用，而在地表小范围内形成的声能量的集中。这常常发生在特定的气象条件下，如逆温现象。
 
004 C-J面   C-J plane；Chapman-Jouguet plane
在C-J假设的模型中，爆轰化学反应区的末端面。
 
005 爆炸状态   explosion state
爆炸时爆轰区后面与压力和温度有关的物理条件。
 
006 爆炸效应   explosion effect
    炸药爆炸施于物体荷载使之破坏的效果。包括爆炸冲击波的作用效果和爆生气体在高温下的膨胀效果。前者称为炸药的动效应；后者称为炸药的静效应。两者构成了炸药的爆炸威力。
 
007 爆轰压力   detonation pressure
炸药爆轰时爆轰波阵面中，C-J面中所测得的压力。
 
008 爆炸压力   explosion pressure；borehole pressure
又称“炮孔压力”，爆轰气体产物膨胀作用在孔壁上的压力。
 
009 爆速   detonation velocity
    爆轰波沿炸药装药传播的速度，通常以km/s或m/s表示之。一种炸药的爆速取决于其类型、密度、粒度、直径、包装、约束条件和起爆性能。爆速可在约束或非约束条件下测出。低威力炸药的爆速介于1500～2500m／s，高威力炸药的爆速介于2500～7000m／s。
 
010 炸药燃烧   combustion of explosives
    炸药不仅能爆炸，而且在一定条件下，绝大多数炸药都能够稳定地燃烧而不爆炸。当然，炸药燃烧，经过一段时间后转化为爆炸的现象也是可能的。因起爆条件不良而造成的炸药燃烧，对于有大量可燃气体存在的井下煤矿是很危险的。
 
011 (绝对)体积威力   (absolute)bulk strength，ABS；(absolute)volume strength，AVS
指单位体积炸药的作功能力，单位为MJ／m3。
 
012 (绝对)质量威力   (absolute)mass strength，AMS
单位质量炸药的作功能力，单位为MJ／kg。
 
013 绝对温度   absolute temperature
用开氏温标来量化温度，单位为K，0℃=273.15K。
 
014 绝对重量威力   absolute weight strength
与绝对质量威力一致，单位为MJ/kg。
 
015 绝热压缩   adiabatic compression
    气体体积没有热的加入或释放的压缩过程，外界作用在气体上的机械功等于气体内能的增加。绝热压缩过程中，在阻止气体体积减小的情况下，温度的增加必然增大容器的压力，因此，在绝热压缩过程中，气体压力的增加要快于体积的减小。
 
016 绝热指数   adiabatic exponent；specific heat ratio；adiabatic index
    气体爆轰的定压定容(Cp/Cv)绝热指数在爆轰状态时刻的3.0与气体全面膨胀时的1.3之间变化。绝热指数(是温度的函数。
 
017 极限直径   limiting diameter
    在一定装药密度下，炸药的爆速不再增加时的最小装药直径。
 
018 临界直径   critical diameter
    在一定装药条件下，能够使爆轰稳定传播的最小装药直径。
 
019 炸药密度   density of explosive
单位体积所含的炸药质量。
 
020 装药密度   loading density
炸药质量与炮孔(或药室)体积之比，即炮孔(或药室)单位体积所含的炸药质量。
 
021 药卷密度   cartridge density
    炸药质量与药卷容积之比，即药卷单位容积中所含的炸药质量。
 
022 临界密度   critical density
    炸药呈现“压死”现象的最小密度。
 
023 殉爆   sympathetic detonation；detonation by influence
    当炸药(主发药包)发生爆炸时，由于爆轰波的作用引起相隔一定距离的另一炸药(被发药包)爆炸的现象。
 
024 殉爆距离   transmission distance；gap distance
    主发药包与被发药包之间能发生殉爆的最大距离。
 
025 殉爆安全距离   safety distance for sympathetic detonation
    主发药包与被发药包之间不发生殉爆的最小距离。
 
026 殉爆度   degree of sympathetic detonation
    殉爆距离r与药卷直径d的比值，即n=r/d。
 
027 拒爆   misfire
    炸药装药不能被正常起爆的现象。也称瞎炮。
 
028 熄爆   extinguishments in detonation
爆轰波不能继续传播而中断的现象。
 
029 猛度   brisance；shattering effect
炸药爆轰时，破碎与其接触的介质的能力。
 
030 加速度   acceleration
指速度相对于时间的变化率，单位为m/s2。
 
031 重力加速度   acceleration due to gravity；acceleration of gravity
    由于地球吸引力施加给物体的加速度，随地球纬度和海拔的变化而改变，符号g，单位为m／s2。重力加速度的国际标准值为9．80665m／s2。
 
032 炸药作功能力(威力)   strength；power
炸药爆炸产物对周围介质作功的能力。
 
033 能量密度   energy density
单位体积炸药爆炸时所释放的能量。
 
034 吸湿性    hygroscopicity
在一定的条件下，炸药从大气中吸收水分的能力。
 
035 抗冻性   anti-freezing property
炸药在低温下不发生冻结或结构变形的性能。
 
036 渗油   exudation；sweeting
    炸药中某些组分以液态形式从炸药中渗出的现象。以硝化甘油为主的卷装炸药可以见到游离硝化甘油的痕迹，这种现象是非常危险的。
 
037 结块   caking
炸药由松散状结成块状的现象。
 
038 破乳   emulsion breakdown
    在乳化炸药中，由于热力学自发过程，已形成的胶粒(油包水微滴)大量聚结，使比表面减少，由于界面膜破裂，初期水相从油相中渗出，最终水相与油相分层并晶析的现象。
 
039 安定性   stability
在一定条件下，炸药保持其物理和化学性质不发生显著变化的能力。
 
040 热安定性   thermal stability
在规定的热作用下，炸药保持其物理和化学性质不发生显著变化的能力。
 
041 相容性   compatibility
    炸药与其它材料(包括炸药、高聚物、金属或非金属等)混合或接触时，各组分保持其物理和化学性能不发生超过允许范围变化的能力。
 
042 煤矿许用炸药安全度   safety of permissible explosives
炸药在矿井中爆炸时不易引爆可燃气和煤尘的能力。
 
043 抗爆燃性   anti-deflagration property
    炸药本身所具备的、对其产生爆燃现象的抵抗能力。
 
044 炮烟   fumes
    炸药爆炸时生成的有毒气体(如CO，NOx，SO2，H2S等)的总称。
 
045 炮烟等级   fume grade
    炸药按其炮烟生成量(单位质量的炸药或单个标准药卷所生成的有毒气体体积)的多少而划分的等级。
 
046 禁止使用的炸药   forbidden；unacceptable explosives
  又称不被接受的炸药。指那些根据美国运输部法规禁止通过个人、合同购买或私人携带运输以及那些禁止通过铁路货运、铁路专递、高速路、航空及海上运输的炸药。
 
047 散装炸药   bulk explosive
    没有包装，可直接使用的炸药。这种炸药装填后充满炮孔的横断面，不耦合系数等于1。
 
048 散装混合物   bulk mix
    参见“散装炸药bulk explosive”。
 
049 散装密度   bulk density
    散装炸药在装入炮孔前，质量与体积的比值，单位为kg／m3。
 
050 散装系数   bulk modulus
    体积膨胀系数，或者指压缩性系数的倒数。来自与材料压缩性相对立的一个量化指标。它是一个表述材料抗弹性体积变形的量。
 
051 定量体积bulk specific volume
    单位质量炸药的体积大小，单位为m3／kg。
 
052  纸板箱   carton
一个称为容器的用来装炸药材料的轻型内置箱，通常须装入坚固集装箱中。
 
053 药卷数   cartridge count；stick count
通常指装于一只纸箱(塑料箱)内的药卷数量。
 
054 卷装炸药   cartridged explosive
装人一定直径和长度的薄、厚纸卷或塑料卷的炸药。
 
055 容器   case
一种能满足我国炸药材料分类运输的外用集装箱。
 
056 容器签   case insert
装入炸药材料容器内的一套印刷体使用说明。
 
057 容器衬   case liner
用于防止爆炸物从容器中丢失的塑料或纸质隔障。
 
058 浇铸中继起爆药柱   cast booster
    一种设计用于给主药包提供高爆速和高爆轰压力的高密度炸药体。它可由能接受导爆索或雷管引爆的较敏感内核组成，内核可以由彭托利特(Pentolite)  (50％的安(PENT)和50％的梯恩梯(TNT)混合物)或泰安组成。
 
059 浇铸药包   cast charge
用于引爆非敏感爆破材料的铸状高能固体炸药药包。参见“浇铸中继起爆药柱cast booster”
 
060 浇铸、挤压或压制中继起爆药柱    cast，extruded or pressed booster
  一种用于起爆低感度炸药材料的浇铸、挤压或压制固体高能炸药包。
 
061 炸药的浇铸   casting of explosives
    在制造过程中通过浇铸增加炸药韵密度。浇铸增加了炸的猛度，因此这种技术不仅应用于军用炸药而且用于工业炸药的起爆药和中继起爆药柱。
 
062 浇铸起爆药包    cast primer
    用于引爆炸药体的高密度炸药包，通常是由一种高爆速炸药制成的。参见“浇铸中继起爆药柱cast booster” 。
 
063 气垫药卷   cushion stick
    在小直径钻孔的底部先于起爆药包装入的炸药药卷。气垫药卷的作用是减轻对雷管及其脚线的破坏。由于容易产生炮根，一般不推荐使用气垫药卷。
 
064 数据一变换编码   data-shift code
    被制造商用在发运外包装箱上的编码，在许多场合下是用在炸药的最直接包装物上，以便识别和追查。
 
065 临时周转箱   day box
    用来在工作场所存放日常用量的炸药的箱子。
 
066 分解   decompose
    通常使用化学药剂或自然分解方法将物质分解或分离成元素状态。
 
067 减敏   desensitization
    改变炸药的性质，使其不能爆炸。减敏的原因可包括压实过度、时间过长等等。
 
068 变质炸药   deteriorated explosive
    在长时间贮存中受到潮湿、水分或极大热量侵害的炸药。变质炸药材料有时会变得对摩擦更加敏感，因而在使用时比那些状态良好的炸药会更加危险。
 
069 爆轰    detonation
    爆炸波在炸药中自行传播的现象。其特征是冲击波以大大超过音速的速度传播，伴随着冲击波传播所依赖的释放能量的化学反应。与爆轰同时出现的是一种释放大量高温、高压气体的化学反应。
 
070 爆轰程序detonation code
    一种计算机程序，利用已知的炸药成分的化学性质预测一种炸药所释放的能量。这种程序的三个基本组成部分是：成分表、产物表和一个状态方程式。
 
071 爆轰冲击   detonation impact
    爆炸炸药的爆炸区波阵面的密度的增加和爆炸生成物对周围物体的冲击。
 
072 爆轰感度   detonation sensitivity
炸药的一种性质，使炸药产生爆轰所需的最低水平的引爆冲击力。
 
073 爆轰稳定性   detonation stability
    炸药的性质，在限定条件下使炸药爆轰顺利发展。
 
074 爆轰波   detonation wave
  由爆轰产生的冲击波。
 
075 爆轰区   detonation zone
炸药中冲击波后面的高密度、高压力的化学反应区。
 
076 含能材料    energertic material
    能够释放出大量热能的放热化学反应的材料。用这一定义形容炸药是最恰当的。更广义的定义还包括了能够在高温高压下储存大量能量的惰性材料。
 
077 炸药特征   explosive characterization
用于爆破的炸药由诸如密度、爆速、爆热、威力、临界直径、抗水性等参数表征。
 
078 爆炸油    explosive oils
用于制备混合炸药的硝化甘油、乙基二硝基乙二醇、三硝酸酯等液体爆炸敏化剂。
 
079 炸药性能参数   explosive performance term(EPT)
    一个经验性的参数，用以比较相同体积的不同炸药在同样抵抗线距离和钻孔直径条件下的相对破碎性能。EPT参数是根据三种不同岩石类型条件下的半工业规模试验结果计算得来的。
 
080 炸药试验   explosive test  
鉴定或确定炸药性能的方法或技术。现有多种不同的方法：1)阿贝尔(Abel)热度试验；2)冰冻和解冻试验；3)液化试验；4)冲击敏感试验；5)摩擦冲击感度试验；6)火焰感度试验；7)爆速试验；8)抗水性试验；9)炸药威力试验，等等。联合国已经为炸药试验制定了一套国际标准。
 
081 炸药：第一类、第二类、第三类   explosive：primary，secondary and tertiary
    一种炸药分级法，其中，炸药按起爆感度(使用一种特殊刺激物的结果)递减排序。现在已经得出了一个几乎连续的级别排列顺序。起爆药被称作第一类炸药，高威力炸药为第二类炸药。第三类炸药中包括了硝酸铵这样的接近感度表低端的材料。
 
082 炸药威力   explosivesrength
    表示爆轰时单位体积炸药释放的能量数值，炸药威力经常以标准炸药取值，单位为MJ／kg 。 
 
083 单位炸药消耗量   specific charge
爆破每立方米或每吨矿岩的炸药消耗量(计划或实际耗量)，单位为kg/m3或kg／t。
 
084 炸药替代品   explosive substitutes
    代替炸药进行岩石破碎的手段，比如，压缩空气、膨胀剂、机械的办法、水射流和射流穿孔，等等。
 
085 外部爆轰试验   external detonation test
    炸药在低约束(空气)条件下的爆轰。
 
086 外部火烧试验    external fire test
    确定火对运输包装内的炸药的影响以及炸药面临火焰时是否会爆炸的试验。这项试验是联合国灾害章1.5所要求的。
 
087 肥料级硝酸铵   fertilizer grade ammonjum nitrace
    硝酸铵的—个等级，专指没有爆炸性能、用作农作物肥料的硝酸铵，又称农用硝酸铵。
 
088 烟花   fireworks
    设计并制作用来产生声响或视觉效果的可燃物或炸药成分或制成品。
 
089 火阻抗   fire-resistance
    阻燃或提供合理防火措施的能力。
 
090 可燃性   flammability
    炸药由热或明火点燃的难易程度。
 
091  闪点   flash poinl
    可燃挥发物质在空气中遇到火焰而燃烧的最低温度，该温度是在特制的容器中通过试验确定的。
 
092 燃料   fuel
    指化合物或在炸药中加入的某种元素可以与氧化剂发生化学反应形成气体爆炸产物并释放大量的热。当铝用作燃料时，爆炸产物会产生固体残留物并有能量释放。
 
093 燃料油    fuel oil
    通常特指用于铵油炸药的柴油。
 
094 热材料   hot material
    在70℃或更高的温度下装药的材料。
 
095 热点   hot spot
    炸药中的小空气泡，当爆轰波阵面到达时气泡会破裂。气泡的破裂会引起炸药中的温度和压力的巨大变化。大量的热点会有利于炸药的引爆。
 
096 爆热   heat of detonation
    1mol炸药爆轰时所放出的热量称为爆热。在实际使用中，为了比较各种炸药，一般不以lmol炸药为单位，而是以kg炸药为单位。这就是说，爆热系指在定容下所测出的单位质量炸药的热效应，通常以QV，表示，其单位为MJ／kg。
 
097 反应热或生成热   heat of reaction or heat of formation
    化学反应中单位物质以燃烧、中和和生成热的形式释放出的热量，单位为MJ/kg.对于某一炸药来讲，内能的不同是由于爆炸的状态、标准压力和温度(STP)的差异引起的。该能量是指在定容(能量形成过程)或常压下(焓的形成过程，即在稳定状态下，25℃and 0.1 MPa下，所作的机械功)由炸药组分生成的已知化合物的能量。
 
098 高能炸药   high(energy)explosive(HEX)
    具有反应速度很快、压力很高的炸药，使用雷管才能引爆的高能炸药。这种炸药有硝化甘油炸药、TNT、RDX及PETN炸药等。
 
099 高温爆破炸药   explorive of high temperature blasting
在高于100％的材料中才能发生爆炸的炸药。
 
100 高爆速炸药   high velocity detonation(HVD)explosives
以爆速高为特点的炸药，即指军用炸药。从高爆速到低爆速可以将炸药按速度分类，军用炸药为高爆速炸药，但在高爆速和低爆速之间没有明显的定义界限。
 
101 不混溶   immiscible
两种不能混合相溶的液体，如在乳化炸药中氧化剂水滴不溶于油而被燃料包围。
 
102 冲量   impulse；momentum
    又称动量。由物体质量与速度之积定义的物理量，即冲量，也可以通过某个时间段作用在物体上的合力乘以时间(N·S)来计算。来自炮孔壁上的炸药的冲量对确定爆破振动具有重要意义。
 
103 炸药库存   inventory of explosives
在炸药库中所存炸药的清单。
 
104 ISANOL norway
    ISANOL：不同比例的铵油炸药和聚苯乙烯颗粒混合物的定义，在控制边界爆破中用来降低炮孔的装药浓度。也用ANFOPS来表示。
 
105 液体燃料   liquid fuels
与氧化剂联合使用制造炸药或其它爆破剂的液体燃料。
 
106 液氧炸药   liquid oxygen explosive,LOX
    将锯末或其它含碳物包在炸药药卷中，在使用之前将其在液态氧中蘸泡之后的炸药叫液氧炸药。这种少用的炸药当发生瞎炮时将变得不会有危害。
 
107 低能炸药   low(energy)explosive,LEX
    指以爆燃为特点，即爆炸以低速反应并产生低压为特点的炸药。其爆炸中热的转化是通过燃烧传递给气体的，而不像高能炸药以爆炸的形式进行。爆破炸药(即黑火药和弹药)是仅作为一般用途的低能炸药，它不需要雷管引爆，只通过安全引信即可引爆，该炸药又称为助推剂。
 
108 耐冻炸药   low freezing explosive
    一种特殊炸药，由低冰点的混合物制成，用于寒冷条件下的爆破作业。
 
109 低可燃性炸药   low incendivity explosive
    在炮孔外不会产生明火的炸药。该炸药用于非煤矿易产生灰尘的爆破中，即在硫化矿和油页岩矿爆破作业中。由于灰尘会导致明火或引爆，造成通风室和通风门的破坏。导致灰尘引爆的重要因素是硫化矿中硫的含量，即在高品位硫化矿的爆破中，空气中少量的灰尘会引起炸药的提前爆炸。
 
110 低爆速爆轰   low velocity detonation，LVD
    传爆速度较低的爆炸。对各种不同声速和传爆速度物质的试验表明低速炸药的稳定性其爆速相对于容器物质来讲应低于音速，如果不能满足该条件，则会发生脉动爆炸。
 
111 微气泡    micro-balloons
    由玻璃制成的圆形中空微珠，加入炸药中通过产生热点增加其敏感度和威力。如这种工艺用于乳化炸药就是一个例子。
 
112 金属化炸药    metallized explosive
    用金属(通常是金属铝)碎屑、粉末或颗粒提高了威力和敏感度的炸药。
 
113 氮氧化物   (NOX)nitrogen oxides，NOX
    炸药爆炸时产生的有毒气体No、NO2、N2O等氮氧化物的总称，这种过量的有毒氮氧化物可以由炸药中过量的氧或不充分燃烧所致。
 
114 氧化剂    oxidizer；oxidizing material
    又称氧化物质，用于提供氧作为燃料进行燃烧的物质，如硝酸铵和硝酸钠。几乎所有的爆炸物质均含有氧，以满足炸药进行化学反应。
 
115 纸装药卷   paper cartridge
用薄软纸张或厚硬纸板卷制的筒状炸药。
 
116 许可(最小)直径   permissible diameter(smallest)
许用(安全)炸药的最小可取直径，单位为m或mm。
 
117 许用(安全)炸药   permissible explosive
    火焰温度低，不致引燃某些特定瓦斯-空气或煤粉-空气混合物的炸药。此种炸药允许用于含瓦斯或煤粉氛围的地下矿山。
 
118 钝化    phlegmatization
人为地降低炸药的敏感度，例如，往硝甘(NG)炸药中添加二硝基甲苯(DNT)。
 
119 管状药包   pipe charge
    用刚性塑料或纸板制的长圆筒卷装炸药。此类药卷可用于平硐底孔（辅助炮孔）的爆破，亦可用于顶板和巷壁的控制光面爆破。在后一种情况下，必须采用低(线性)装药密度(kg/m)。控制光面爆破所用的管状药包务必非耦合，并用塑料套管予以对中。
 
120 塑料药卷   plastic cartridge
用薄或硬塑料包裹的圆柱形药卷。
 
121 粉状炸药   powder explosive
外观是粉末状的固体炸药。
 
122 炸药压力减敏   pressure desensitization of explosive
炸药在高密度情况下敏感度降低的过程。炸药若处在静和/或动压力下可能产生这种现象。
 
123 球粒   prill
确保自由流动性的小粒化学制品。通常是指用于制备ANFO炸药的多孔粒状硝酸铵。
 
124  粒状硝铵   prilled ammonium nitrate
制成球粒状的硝酸铵。
 
125 推进剂   propellant explosive
在正常条件下爆燃的炸药，用于推进。根据其爆轰敏感度，可分为A级或B级炸药。
 
126 自燃   spontaneous combustion
    煤、含煤物料、火药材料、松脂棉渣或采矿币析出的硫化物粉尘的受热和缓慢燃烧。这一过程是因物料吸收氧而引发的。
 
127 冲击能   shock energy，SE
    炸药的起爆伊始和炮孔最大膨胀瞬间两者的时间间隔内炸药所释放的局部能量，单位为MJ。
 
128 混装车    mixing and charging truck；a truck for both mixing and charging of the explosive on site
可以在爆破现场混合和装载炸药的汽车。
 
129 混药间    mixing house building
建设讲究的专门用于生产炸药的建筑物。
 
130 移动混药装置    mobile mixing unit
    用于生产炸药的移动装置，通常是指移动装药车。
 
131 现场混制炸药或现场混制系统   site mixed explosive；site mixing system for explosive
    一种炸药的不同组合分别贮存在混装车的不同容器中运至使用地点，在爆破孔现场将各组分混合制成自由流动的炸药，然后通过输送螺旋或泵送人炮孔。
 
132 现场混制浆状炸药   site mixed slurry explosive
    在爆破作业现场利用装药车就地混制的浆状炸药。
 
133 现场混制乳化炸药   site mixed emulsion
    在爆破作业现场利用装药车就地混制的乳化炸药。
 
134 烟雾    smoke；mist
    爆轰或爆燃产生固体颗粒的大气悬浮物。
 
135 无烟发射药   smokeless propellant；smokeless
    固体发射药，商业上通称为无烟火药，用于小型武器弹药、火炮、火箭、助推剂启动的动力装置等等。
 
136 药线   squib
以闪火点燃的起爆器具，用于起爆黑火药或粒状炸药。
 
137 炸药稳定性   stability of explosive
    炸药材料在特定时间内暴露于特定环境条件下仍保持其制造厂标明的化学和物理性质的性能。
 
138 无约束爆速   unconfined velocity of detonation
    炸药在地表空气包围中的爆速。
 
139 炸药的有效能    useful energy of an explosive
气体产物压力超过100MPa时(炸药)向岩体释放的能量。
 
140 抗水性    water resistance
    炸药承受水渗透而产生的钝化效应的能力。一种炸药的抗水性取决于该炸药的密度、暴露于水的时间和水的压力。炸药的抗水性可用代表该炸药(与水接触后)仍能起爆的时间的抗水性数来量化。
 
141 抗水性数   water resistance number
炸药承受暴露于水而不致变质或钝化的性能。通常以能抗水的时间(小时)表示。
 
142 复合炸药    binary explosive    ．
    以两种成分为基础的炸药，如硝基甲烷和硝酸铵，要分别运输和贮存，在现场混合在一起就可能组成高能炸药。
 
143 爆燃向爆轰的过渡   deflagration to detonation transition(DDT)
从亚音速向爆轰速度的过渡(或相反)。
 
144 动压减敏    dynamic pressure desensitization
使炸药在动压下提高密度、降低感度的技术。
 
混合炸药
 
145 铵梯炸药   ammonite；AN-TNT containing explosive
以硝酸铵和梯恩梯为主，加入可燃剂等组成的粉状混合炸药。
 
146 铵梯黑炸药   RDX-containing ammonite
以硝酸铵和梯恩梯为主，加入适量黑索金等组成的混合炸药。
 
147 铵梯铝炸药   ammonal；AN-TNT-AL containing explosive
以硝酸铵和梯恩梯为主，加入少量铝粉组成的混合炸药。
 
148 黑梯炸药   hexolite
由黑索金和梯恩梯组成的混合炸药。
 
149 泰梯炸药   pent0lite
由泰安和梯恩梯组成的混合炸药，也称朋托莱特炸药。
 
150 铵油炸药   ammonium nitrate and fuel oil mixtur；prilt and mixture(ANFO)
由硝酸铵和燃料油等组成的混合炸药。通常随硝酸铵种类不同有粒状铵油炸药和粉状铵油炸药之分。粒状铵油炸药是由多孔粒状硝酸铵(94.5％)和柴油(5.5％)混合制成的；粉状铵油炸药是由结晶硝酸铵、木粉和柴油经轮辗机热混而成的，其典型配比是硝酸铵：木粉：柴油=92:4:4。
 
151 铵松蜡炸药   AN-rosin-wax explosive
以硝酸铵为主，加入适量木粉和少量松香、石蜡等组成的混合炸药。
 
152 铵沥蜡炸药   AN-asphalt-wax explosive
以硝酸铵为主，加入适量木粉和少量沥青、石蜡等组成的混合炸药。
 
153 硝化甘油类炸药   nitroglycerine explosive；dynamite
硝化甘油被硝化棉吸收后，与氧化剂和可燃物混合而成的炸药。有粉状和胶质两种。其国外商品名称为达纳迈特(dynamite)。
 
154 爆胶   blasting gelatin
由质量分数为92％的硝化甘油和质量分数为8％的硝化棉(并加入少量抗酸剂)组成的混合炸药，是一种高能炸药，有良好的抗水性，一直是高威力炸药之一。炸药威力的评价曾以它为标准。
 
155 含水炸药   water-based explosive；water-containing explosive；water-bearing explosive；agueous explosive
配方中含有相当数量水的混合炸药。一般指浆状炸药、水胶炸药和乳化炸药等。
 
156 浆状炸药   slurry explosive；slurries
由可燃剂和敏化剂分散在氧化剂(以硝酸铵为主，通常可加入硝酸钠等其它硝酸盐)的饱和水溶液中经稠化，再经交联后制成的悬浮体或凝胶状含水炸药。
 
157 水胶炸药   water gel explosive；water gel
以硝酸甲胺为主要敏化剂的含水炸药。亦即由硝酸甲胺、氧化剂、辅助敏化剂、辅助可燃剂、密度调节剂等材料溶解、悬浮于有胶凝剂的水溶液中，再经化学交联而制成的凝胶状含水炸药。
 
158 乳化炸药   emulsion explosive；emulsion
通过乳化剂的作用使氧化剂的水溶液的微细液滴均匀地分散在含有空气泡或空心微球等多性物质的油相连续介质中而成的一种油包水型的含水炸药。
 
159 泰乳炸药   PETN-latex flexible explosive
以泰安为主要成分，加入适量胶乳等组成的混合炸药。是一种挠性炸药，主要用于爆炸压接和爆炸焊接等爆炸加工作业。
 
160 粉状铵梯油炸药   powdery AN-TNT-FO explosive
以硝酸铵为主要成分，加入梯恩梯、木粉、复合油相等组成的粉状混合炸药。
 
161 粉状乳化炸药   powdery emulsion explosive
由氧化剂水溶液和可燃物溶液乳化混合成乳胶基质，经雾化制粉而成的粉状混合炸药。
 
162 膨化硝铵炸药   expanded AN explosive
由膨化硝酸铵、燃料油和木粉等组成的粉状混合炸药。
 
163 露天炸药   explosive for open-pit operation
用于露天爆破作业的炸药。
 
164 岩石炸药   rock explosive
用于露天矿或无可燃气体和粉尘爆炸危险的矿井中进行爆破作业的炸药。
 
165 煤矿许用炸药   permissible explosive；permitted explosive；permissibles
允许在有可燃气和煤尘爆炸危险的矿井中使用的炸药。
 
166 被筒炸药   sheathed explosive
以煤矿许用炸药为药芯，外面包有由消焰剂做成的被筒而制成的安全度等级较高的煤矿许用炸药。
 
167 离子交换型炸药   ion-exchange explosive
含有离子交换盐对(氯化铵和硝酸钠；或氯化铵和硝酸钾)的煤矿许用炸药。在爆炸反应时，盐对进行离子交换反应，生成起消焰作用的氯化钠或氯化钾微粒。
 
168 液体炸药   liquid explosive
常温下呈液体状态的炸药，如硝化甘油、硝酸一硝基苯等混合炸药。
 
169 塑性炸药   plastic explosive
以RDX(HMX、PETN等)为主体，与少量高分子黏结剂、增塑剂等组成的、可以任意搓捏成型的混合炸药。
 
170 挠性炸药   flexible explosive
具有弹性、柔性和挠曲性的炸药。
 
171 起爆具   primer
用于起爆感度较低的工业炸药，它本身用导爆索和雷管起爆。用于增强起爆冲能，使主装药迅速达到稳定爆轰的猛炸药装药。
 
172 B组分-黑梯炸药   composition B
一定量RDX和TNT。组成的混合物。其密度为1650 kg/m3，爆速为7625 m/s，它用作爆破剂的起爆药。
 
173 当量型炸药   equivalent to sheathed explosive：Eg．S．explosive
将被筒用的惰性盐适量地混人硝化甘油炸药中而制成的安全性等级与被筒炸药相当的煤矿许用炸药。
 
174 含铝铵油炸药   aluminized ANFO
铵油炸药与铝粉的混合物。铝粉的加入增强了铵油炸药的爆力。
 
175 含铝炸药   aluminized explosive
加入了粉状、粒状或薄片状铝粉的炸药。由于铝被氧化时要放出大量的热，相应地增强了炸药的威力。
 
186 硝酸铵   ammonium nitrate(AN)
分子式为NH4NO3的一种化合物。其特性：分子量为80.04，无色，温度在-16.3～32.3℃时呈斜方晶体结构，密度在25℃时为1725 kg/m3，熔点为169.6℃，可溶于水和酒精。硝酸铵在炸药中以晶体或粒状形式存在，还是一种肥料。
 
187 硝酸铵葛里那特炸药   ammonium nitrate gelignites
与胶状炸药相似，只是主要成分用硝酸铵取代了硝酸钠。在美国又称“胶质氨炸药”。
 
188 爆破火药   blasting powder
一种含少量硝酸盐的火药，木炭成分比黑火药多。它含有65％～75％的硝酸钾，10％～15％的硫磺，和15％～20％的木炭。
 
189 卡尔道克斯爆破筒   Cardox
一种商品名称，由合金钢制成的中空的筒状物，用液态二氧化碳充填，当使用高氯酸钾炸药和木炭的混合物引爆后产生70～130MPa压力，这足以破碎和切割煤体。
 
190 凝胶火药   gelatin dynamite
一种在加入吸收剂之前用火棉胶胶化的硝化甘油炸药。
 
191 凝胶炸药   gelatin explosive
具有均质胶态的炸药或可爆炸的试剂。该术语通常用于表示凝胶炸药，但在许多情况下是指与水溶液联合使用的炸药。
 
192 硝基碳硝酸铵   Nitro-carbon-nitrate(NCN)    ．
由硝酸铵、含碳物以及硝基化合物(非硝化甘油和其它液体硝基化合物)组成的炸药，一般用经核准的容器密封包装。
 
193 硝基丙烷   nitropropane
液体燃料，与研磨的硝酸铵混合可制成稠密的爆炸混合物。
 
194 硝化淀粉   nitrostarch
淡黄色固体炸药，其作用与硝化甘油类似，用于所谓“非头疼”炸药的原料。
 
195 聚苯乙烯稀释铵油炸药   polystyrene-diluted ANFO；ANFOPS
铵油炸药的一个品种，其威力因添加聚苯乙烯球而降低。用于光面控制爆破，在生产爆破中亦可用来降低粉矿量。
 
196 弱铵油炸药   reduced ANFO
加添一种物料而使威力降低的铵油炸药(如添加聚苯乙烯球、锯屑等)。
 
197 胶质达纳迈特   gelatine dynamite
胶质达纳迈特炸药是把硝化甘油和乙二醇二硝酸酯用硝化纤维胶化成硝基化合物，并以此为主体制成的可塑性达纳迈特。根据其用途，可分成煤矿用和非煤矿用胶质达纳迈特。
 
198 胶质硝基化合物   nitrogel
胶质硝基化合物是指达纳迈特炸药中的硝化甘油和硝化乙二醇和硝化棉的混合物。胶质硝基化合物的含量超过6％的炸药叫达纳迈特，小于6％的称为硝铵达纳迈特。
 
199 半胶质炸药   semigelation explosive
以硝酸铵作为主要炸药成分并用胶质炸药成分予以塑化的达纳迈特(dynamite)炸药。
 
200 发泡炸药   foamed explosive
一种加入发泡剂以降低线性装药密度的炸药。用于控制边界爆破或在生产中为降低细颗粒碎片产生的爆破。
 
201 重铵油炸药   heavy ANFO
由粒状铵油炸药与乳胶基质按一定比例掺混制成的混合炸药。
 
202 粒状硝酸铵   AN prills
直径小于5mm的硝酸铵微球或球状颗粒。
 
204 低密度达纳迈特   light dynamite
一种低密度的胶质达纳迈特炸药，用于深孔爆破和中硬岩的爆破。
 
205 硝铵达纳迈特炸药   ammonium nitrate dynamite
以胶质硝基化合物为主剂，含有硝酸铵和消焰剂的粉状或半胶质状的安全炸药。
 
206 许用硝铵胶质达纳迈特   ammonia gelatine safety dynamite；permissible am-monium nitrate dynamite
以胶质硝基化合物为主剂，含有硝酸铵的非煤矿用胶质达纳迈特。日本的商品名称为桐达纳迈特炸药，有特号、一号和三号等品种，其中三号桐达纳迈特应用最广。
 
207 高安全度炸药   high safety explosives
在瓦斯和煤尘较多的井下爆破，要求采用安全度比普通炸药高的炸药。安全被筒炸药、EqS炸药均为高安全度炸药。
 
208 高氯酸盐炸药   perchlorate explosives
以高氯酸铵为主剂且含量超过10％的炸药，称为高氯酸盐炸药，也叫卡利特(carlit)炸。
 
209 抗冻达纳迈特   non-freezing dynamite
达纳迈特的主要成分硝化甘油的凝固点是13．5℃(工业制品凝固点为8℃)。因为结冻的达纳迈特非常敏感而变得十分危险，所以过去在制造冬季用达纳迈特时，都往硝化甘油中加入10％～25％的硝化乙二醇以防止其冻结。硝化乙二醇含量较多时称为抗冻达纳迈特，含量较少时叫耐冻达纳迈特。
 
210 耐压炸药   pressure resistant explosive
在一定压力下仍具有良好爆炸性能的炸药。
 
211 吉里那特   gelignite
它是以胶质硝基化合物为主剂，含有硝酸钾或硝酸钠，具有一定抗水、耐潮性能的胶质达纳迈特。是英国帝国化学工业公司销售的胶质炸药的商品名称。日本的商品名称叫作樱达纳迈特。
 
212 安全胶质达纳迈特   permissible gelatin dynamite
一种以胶质硝基化合物为主剂，含有硝酸铵及消焰剂的胶质安全炸药。日本的商品名叫梅达纳迈特。
 
单质炸药
 
213 硝化甘油    nitroglycerine；glycerine trinitrate
    丙三醇三硝酸酯(甘油三硝酸酯)
    NG
    分子式：C3H(OH02)3
意大利人Sobrero于1846年首先生产出硝化甘油炸药，而首先使用硝化甘油炸药的是瑞典人Alfred Nobel。
 
214 硝化乙二醇    dinitroglycol；ethylene glycol dinitrate
  乙二醇二硝酸酯。
  分子式：(CH2ON2)2
 
215 硝化棉    nitrocotton； nitrocellulose；cellulose nitrate
硝化纤维素
纤维素硝酸酯
NC
是棉纤维素与硝酸酯化后的产物。化学式可用[C6H10-XO5（NO2）x]n表示。根据硝化度的不同，x通常为2～3之间。是具有最高硝化度即含氮量为15．14％的硝化棉。
 
216 梯恩梯    2，4，6-Trinitrotoluene
2，4，6-三硝基甲苯
TNT
分子式：C6H2CH3(N02)3
由淡黄色粒状或片状晶体组成。其爆炸热为5.07 MJ/kg，爆炸气体体积为620 L/kg，熔融时的密度为1470 kg/m3，凝固点为+80.8℃。这是一种军用炸药成分，工业上用作浆状炸药的敏化剂、朋托莱特和B混合炸药的组分。
 
217 黑索金    Hexogen；cyclotrimethylenetrinitramine
环三亚甲基三硝胺
RDX
分子式：(CH2)3(NNO2)3
 
218 奥克托金   octogen cyclotetramethylene-tetranitramine
    环四亚甲基四硝胺
HMX
分子式：(CH2)4(NNO2)4
有四种晶型，常用的是B一型。
 
219 泰安   pentaerythritol tetranitrate
    季戊四醇四硝酸酯
PETN
分子式：C(CH20N02)4
 
220 六硝基芪   hexanitrostilbene
    六硝基二苯乙烯 
HNS
分子式：[C6H2(NO2)3CH]2
是一种耐热炸药。
 
221 硝酸甲胺   (mono)methyrlamine nitrate
    甲胺硝酸盐
  MMAN
    分子式：CH3NH2·HN03
 
222 六硝基二苯砜   2，2’，4，4’，6，6’-hexanitro-sdiphenylethylene；2，2’，4，4’，6，6’-hexanitrostilbene
    2，2’，4，4’，6，6’--六硝基二苯砜；二苦基砜
    HNOS；PCS
    分子式：C12H4N6014S
 
223 塔考特   tetranitro-2，3，5，6-dibenzo-1，3a，4，6a-tetrazapentalene；tet ranitro dibenza；tetrazapentalene
四硝基二苯并四氮杂戊搭烯；四硝基-2，3，5，6-二苯并-1，3a，4，6a-四氮杂戊搭烯
TACOT
分子式：C12H4N808
 
224 皮威克斯   2，6-bis(picrylamino)-3．5-dinitropyridine
    二氨基二硝基吡啶；2，6-二苦氨基-3，5-二硝基吡啶
PYX
分子式：C17H7Nll016
 
225 二氨基三硝基苯  diamino-2，4，6-trinitrobenzene
    三硝基间苯二胺
    DATB
分子式：C6H6N506
 
226 三氨基三硝基苯  triamino trinitrobenzene
    三硝基间苯三胺
    TATB
    分子式：C6H6N606
